2022年盘锦市电缆电线产品质量

监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于盘锦市电线电缆产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、盘锦市内县级及以上市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。本实施细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类、术语和定义

2.1产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 分类代码 | 分类名称 |
| --- | --- | --- |
| 一级分类 | 7 | 电工及材料 |
| 二级分类 | 708 | 电线电缆 |
| 三级分类 | 708.3 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：聚氯乙烯绝缘电缆电线。

2.3术语和定义

本细则中所使用的术语和定义同相关引用标准。

3企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线）

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线

GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验

GB/T 3048.4-2007电线电缆电性能试验方法 第4部分 导体直流电阻试验

GB/T 3048.8-2007电线电缆电性能试验方法 第8部分 交流电压试验

相关的法律法规、部门规章和规范

经公示现行有效的企业标准、地方标准及产品明示质量要求。

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取的样品应为同一型号规格、同一批次的产品。应优先抽取受检企业的主导产品。

5.2抽样基数及数量

5.2.1 在企业的经销场所随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.2.2抽样基数

抽样基数原则上不少于100米。

5.2.3抽样数量

抽样数量为一整段样品不少于20米，其中10米作为检验用样品，剩余样品不少于10米作为备用样品。

5.3样品处置

5.3.1对抽取的样品，分别注明“检验样品”与“备用样品”。当场对样品进行分别封样，做好样品保护、防潮和签封措施，附合格证明，并注意使样品的最小弯曲半径符合标准要求，包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染。

5.3.2封样单上应有被抽查企业和抽样技术人员的签名，注明抽样日期，并确认封样单粘贴牢固，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

5.5检验样品获取方式

按照国家市场监管总局相关管理办法执行。

6检验要求

6.1检验项目

表2  电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | 平均值 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 | GB/T2951.11-2008 |
|  |  | 最薄点 |  |  |
| 2 | 导体电阻 |  |  | GB/T3048.4-2007 |
| 3 | 成品电缆电压试验 |  |  | GB/T3048.8-2007 |
| 4 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  | GB/T2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  | GB/T2951.11-2008 |

注：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对原样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9附则

本细则编写单位:大连产品质量检验检测研究院有限公司。

本细则由盘锦市市场监督管理局管理。