2023年盘锦市水泥产品质量监督抽查

实施细则

1适用范围

本细则适用于盘锦市水泥产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类、术语和定义

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 404 | - |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 水泥 | - |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：通用硅酸盐水泥和砌筑水泥。通用硅酸盐水泥分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。

2.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

2.3.1通用硅酸盐水泥

以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。

2.3.2砌筑水泥

由硅酸盐水泥熟料加入规定的混合材料和适量石膏，磨细制成的保水性较好的水硬性胶凝材料。

2.3.3其他

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

GB175-2007《通用硅酸盐水泥》

GB/T176-2017《水泥化学分析方法》

GB/T750-1992《水泥压蒸安定性试验方法》

GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》

GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》

GB/T3183-2017《砌筑水泥》

GB/T12573-2008《水泥取样方法》

GB/T17671-2021《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》

GB31893-2015《水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法》

GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

5抽样

5.1抽样型号或规格

水泥包括：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、砌筑水泥。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2抽样基数、抽样数量

5.2.1 在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

5.2.2抽样基数

流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样方法及数量

流通领域袋装水泥从受检企业（经销单位）待销产品中随机抽取，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。水泥基数多于20袋时，随机从20包的袋装水泥中取等量样品，少于20袋时全部抽取，取样数量至少16kg。

5.3样品处置

5.3.1封样

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物、充分混匀，缩分为两等份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。将检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面也可用牛皮纸袋或编织袋包好。将封样单展开粘贴于已包装样品的封口处，由抽样人员和被抽查企业有关人员在封样单上签名。

5.3.2样品运输时应确保不得受潮和混入杂物。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应当在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5检验样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检企业以购买方式获取。

5.6抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

6检验要求

6.1检验项目

检验项目，见表2。

表2检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB175-2007 GB/T3183-2017 | GB/T176-2017 |
| 2 | 氧化镁 | GB175-2007 | GB/T176-2017 |
| 3 | 烧失量 |  | GB/T176-2017 |
| 4 | 不溶物 |  | GB/T176-2017 |
| 5 | 氯离子 | GB175-2007 GB/T3183-2017 | GB/T176-2017 |
| 6 | 凝结时间 |  | GB/T1346-2011 |
| 7 | 安定性 |  | GB/T1346-2011 |
| 8 | 强度 |  | GB/T17671-2021 |
| 9 | 放射性核素限量 | GB6566-2010 GB/T3183-2017 | GB6566-2010 |
| 10 | 水溶性铬（Ⅵ） | GB 31893-2015 GB/T3183-2017 | GB31893-2015 |
| 11 | 细度 | GB/T3183-2017 | GB/T1345-2005 7.2 |
| 12 | 保水率 |  | GB/T3183-2017附录A |

6.2检验应注意的问题

6.2.1当方法标准中有基准法和代用法时，检验结果为临界值时以基准法结果为准。

6.2.2当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量大于5.0%时，应进行压蒸安定性检验，压蒸安定性检验合格后，则水泥中氧化镁允许放宽至6.0%。

6.2.3当A型矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥中氧化镁含量大于6.0%时，需进行压蒸安定性试验并合格。

6.2.4当样品在寄送过程中保存不当受潮时，应重新抽取样品。

6.2.5若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。