2023年盘锦市涂料产品质量监督抽查

实施细则

1适用范围

本细则适用于盘锦市涂料产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类、术语和定义

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 411 | —— |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑涂料 | —— |

2.2产品种类

本次抽查的产品包括：合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料。

2.3术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

GB/T 9265-2009《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》

GB/T 9268-2008《乳胶漆耐浆融性的测定》

GB/T 23993-2009《水性涂料中用醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》

GB/T 23981.1-2019 《色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样地点为经销单位的销售现场、仓库。

在经销企业市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、在保质期内（但一般不超过十二个月）的样品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

每批次产品抽取样品数量见下表。

表2 抽样数量

| 序号 | 明示标准 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 9755-2014 GB 18582-2020 | 6kg/2组（检验用样品3kg/1组，备用样品3kg/1组） |
| 2 | GB/T 9756-2018 GB 18582-2020 | 6kg/2组（检验用样品3kg/1组，备用样品3kg/1组） |

最少抽样量为3kg×2组，所抽的2组样品，一组为检验样品，一组为备用样品，当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

5.2.4抽样时应注意的问题

5.2.4.1应由抽样技术人员在现场进行抽取，不得由企业自行抽样。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，其保质期应满足检验及异议处理时间要求。

5.2.4.2抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

5.3样品处置

检验样品及备用样品应分别封样，抽取的样品应密封在金属容器或塑料容器内并加贴封条封样。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

封样单上应有被抽查企业和抽样技术人员的签名，注明抽样日期，并确认封样单牢固。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

6检验要求

6.1检验项目

表3 合成树脂乳液外墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 施工性 |  | GB/T 9755-2014 |
| 3 | 涂膜外观 |  | GB/T 9755-2014 |
| 4 | 干燥时间 |  | GB/T 9755-2014 |
| 5 | 低温稳定性 |  | GB/T 9268-2008 |
| 6 | 对比率 |  | GB/T 23981.1-2019 |
| 7 | 耐水性 |  | GB/T 9755-2014 |
| 8 | 耐碱性 |  | GB/T 9265-2009 |
| 9 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9755-2014 |
| 10 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 11 | 甲醛含量 |  | GB/T 23993-2009 |

表4 合成树脂乳液内墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 施工性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 |
| 4 | 低温稳定性 |  | GB/T 9268-2008 |
| 5 | 对比率 |  | GB/T 9756-2018 |
| 6 | 耐碱性 |  | GB/T 9265-2009 |
| 7 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9756-2018 |
| 8 | 在容器中状态 |  | GB/T 9756-2018 |
| 9 | 低温成膜性 |  | GB/T 9756-2018 |
| 10 | 涂膜外观 |  | GB/T 9756-2018 |
| 11 | 干燥时间（表干） |  | GB/T 9756-2018 |
| 12 | 抗泛碱性 |  | GB/T 9756-2018 |

注：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。执行企业标准时，按照企业标准规定指标并结合国家、行业标准进行比较。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。