盘锦市地坪涂料品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品，由于涂料易产生分层、沉底等情况，取样前应使用合适的搅拌工具将样品搅拌均匀。

每批次抽样数量应不少于表1要求。

表1 抽样数量

| 序号 | 明示标准 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 22374-2018 | 4kg/2组（检验用样品2kg/1组，备用样品2kg/1组） |
| 2 | JC/T 2327-2015 | 4kg/2组（检验用样品2kg/1组，备用样品2kg/1组） |
| 3 | HG/T 3829-2006 | 4kg/2组（检验用样品2kg/1组，备用样品2kg/1组） |

2 检验依据

表2 地坪涂装材料（除聚合物水泥复合地坪涂装材料）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 22374-2018 | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 涂膜外观 |  | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979（1989） |
| 4 | 耐磨性 |  | GB/T 1768-2006 |
| 5 | 耐冲击性 |  | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 耐水性 |  | GB/T 9274-1988 |
| 7 | 耐碱性 |  | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 拉伸粘结强度 |  | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 抗压强度 |  | GB/T 22374-2018 |
| 10 | 耐化学性 |  | GB/T 9274-1988 |
| 11 | 硬度 |  | GB/T 6739-2006 GB/T 2411-2008 |
| 12 | 挥发性有机化合物含量（VOC） |  | GB/T 22374-2018 |
| 13 | 游离甲醛 |  | GB/T 23993-2009 GB 18583-2008 |
| 14 | 苯a |  | GB 18581-2009 |
| 15 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和a |  | GB 18581-2009 |
| 16 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和b |  | GB 18582-2008 |
| 17 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类 |  | GB/T 18446-2009 |
| 18 | 乙二醇醚及醚酯总和 |  | GB/T 22374-2018 |
| 19 | 邻苯二甲酸酯含量 |  | GB 24613-2009 |
| 20 | 可溶性重金属（限有色地坪涂料） |  | GB 18582-2008 |
| a 适用于R型、W型产品， b 适用于S型产品 |  |  |  |

表3 水性聚氨酯地坪检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | JC/T 2327-2015 | GB/T 1728-1979（1989） |
| 2 | 耐磨性 |  | GB/T 1768-2006 |
| 3 | 铅笔硬度 |  | GB/T 6739-2006 |
| 4 | 耐冲击性 |  | GB/T 1732-2020 |
| 5 | 柔韧性 |  | GB/T 1731-2020 |
| 6 | 附着力 |  | GB/T 9286-2021 |
| 7 | 耐碱性 |  | JC/T 2327-2015 |
| 8 | 耐酸性 |  | JC/T 2327-2015 |
| 9 | 挥发性有机化合物含量（VOC） |  | GB 18582-2008 |
| 10 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | GB 18582-2008 |
| 11 | 游离甲醛 |  | GB 18582-2008 |

表4 地坪涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | HG/T 3829-2006 | HG/T 3829-2006 |
| 2 | 固体含量 |  | GB/T 1725-2007 |
| 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979（1989） |
| 4 | 附着力 |  | GB/T 9286-1998 |
| 5 | 柔韧性 |  | GB/T 1731-1993 |
| 6 | 耐冲击 |  | GB/T 1732-1993 |
| 7 | 耐碱性 |  | GB/T 9274-1988 |
| 8 | 耐水性 |  | GB/T 1733-1993 |
| 9 | 耐酸性 |  | GB/T 9274-1988 |
| 10 | 挥发性有机化合物含量（VOC） |  | GB/T23985-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JC/T 2327-2015 水性聚氨酯地坪

GB/T 22374-2018 地坪涂装材料

HG/T 3829-2006 地坪涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。